(51) МПК В28D1/22

В23 К7/00; Е21 С 37/16

Способ обработки материалов

Предложение относится к технологии обработки поверхностной структуры  минеральных и других материалов путем воздействия на обрабатываемый материал динамическим высокотемпературным рабочим агентом.

В настоящее время известны принципиальные направления развития данной технологии, из которых наиболее характерными являются методы обработки различных минеральных материалов, включающие процесс формирования одной или нескольких рабочих высокотемпературных динамических струй, которые ориентируют на поверхность обрабатываемого материала, (Ржевский В.В., “Основы физики горных пород”, М., “Недра”, 1978 г., с. 460; Дмитриев А.П., “Термическое и комбинированное разрешение горных пород”, М., “Недра”, 1978 г., с. 135 – 138; “Промышленное и строительное оборудование”, сб. №3, 2003 г., М - СПб, с. 51; RU № 2178077, 2001;          RU № 2067537, B 28D 1/22, 1995 г.).

Последнее из указанных технических решений является наиболее близким по технологической сущности и достигаемому техническому результату.

Существенным и очевидным недостатком выбранного прототипа является незначительная эффективность процесса обработки и низкая производительность используемой для его реализации установки за счет формирования ламинарных рабочих струй на поверхности обрабатываемого материала, что не позволяет вести высокоточный скоростной процесс обработки поверхностей материалов.

Технической задачей и положительным технологическим результатом предлагаемого способа обработки материалов является существенное увеличение производительности и повышение эффективности процесса обработки за счет излагаемой оригинальной последовательности и совокупности операций способа.

Указанная задача и достигаемый результат получают за счет того, что способ обработки материалов включает. Способ обработки материалов,  включающий формирование  одной  и  более  рабочих  струй  и  ориентирование   их  на  поверхность  материала, при этом структуру  рабочих  струй  формируют в виде  композитной  смеси,  через  которую  пропускают  электрический  импульс  заданными  характеристиками.  Под  действием  этого  импульса  образуют   ударную волну,  передают её  энергию в дисперсную  среду, с помощу которой  формируют  усилие  обработки    на  поверхности  материала. При этом, для  усилия  воздействия  сформированной  ударной  волны  на  обрабатываемый  материал передают  через  нанесенный  на  его  поверхность слой вещества. Структуру  рабочей  среды  формируют  из композитной  ионопроводящей  среды, а  слой вещества  выбирают  из  условий получения дополнительной энергии для обрабатываемой поверхности за счет увеличения времени воздействия ударной волны.   В качестве рабочей среды выбирают  вещества, которые после электротермического взрыва струй вступают в   экзотермические реакции  и высвобождают  дополнительную энергию во фронте  ударной  волны, на поверхности  обрабатываемого  материала, причем  дополнительно  формируют рабочие  струи  перед  поверхностью  обрабатываемого  материала.

Способ  обработки материалов изображен на  чертежах: где на фиг.1 показана многокамерная установка; на фиг.2 -  однокамерная установка для реализации способа.

Способ  обработки материалов  содержит: струе подающий электрод 1 и струе  принимающий электрод 3,  расположенные в  камере 2, с которой соединена   центробежная форсунка 5, камеры 6, 8;  камеры 2, 6  снабжены клапанами 7,  в камере 8  размещен обрабатываемый объект 9, а  камера 8 снабжена выпускным клапаном 11.

Способ осуществляют следующим образом, пример: Через полый подающий электрод 1 подают струю рабочей среды  в камеру 2 и меж электродное пространство к принимающему электроду 3 где через струю 4  пропускают электрический импульс  с заданными параметрами и осуществляют электротермический взрыв  рабочей среды.  Камеры 2, 6, 8  заполнены дисперсной средой (смесью сжиженного пропана  и воздуха ) при помощи центробежной форсунки 5 под воздействием  электротермического взрыва струй 4 в дисперсной среде распространяют ударную волну  сжимающую и возбуждающею детонацию в первой камере 2 часть раскаленных газов переходит в вторую камеру 6 и  возбуждающе детонацию при более высоком давлений чем предыдущий  камере а клапаны 7 препятствуют  возврату газов благодаря чему в камере 8 достигается максимальное давление.    В камере для обработки материалов 8 размещают обрабатываемый объект 9,например: в виде матрицы, заполненной сыпучим материалом,  на поверхности которого наносят слой 10  из водонаполненных взрывчатых веществ ВВВ. Возбужденная волна детонаций в  дисперсной среде   передается в слой 10 который обеспечивает бризантное воздействие на поверхности обрабатываемого материала  и длительность воздействия  высокого и сверхвысокого давления, что позволяет получить эффект жидкофазного спекания вещества матрицы. Через отверстие 11 сбрасывается давление и осуществляется продувка камер 2, 6, 8 и извлекаем обрабатываемый объект 9,   после чего процесс можно повторить.

Осуществление способа позволяет получать обработку с более высокими прочностными данными и чистотой поверхности, а так же позволяет получать разнообразные эффекты, такие как ударно волновое упрочнение, сварка взрывом, жидкофазное спекание и другие физико-химические процессы.

Заявители:                                                                         Апуховский А.И.

Воскресенский А.М.

Бабаев В.С.

Кисурин В.А.

(51) МПК В28D1/22

В23 К7/00; Е21 С 37/16

(54)                                   Способ обработки материалов

Р Е Ф Е Р А Т

Способ может быть использован для создания и получения разнообразных эффектов, направленных ударных волн при обработке поверхностей, такие как ударно волновое упрочнение, сварка взрывом, жидкофазное спекание и другие физико-химических процессов. Через полый подающий электрод 1 подают струю рабочей среды  в камеру 2 и меж электродное пространство к принимающему электроду 3 где через струю 4  пропускают электрический импульс  с заданными параметрами и осуществляют электротермический взрыв  рабочей среды.  Камеры 2, 6, 8  заполнены дисперсной средой (смесью сжиженного пропана  и воздуха ) при помощи центробежной форсунки 5 под воздействием  электротермического взрыва струй 4 в дисперсной среде распространяют ударную волну  сжимающую и возбуждающею детонацию в первой камере 2 часть раскаленных газов переходит в вторую камеру 6 и  возбуждающе детонацию при более высоком давлений чем предыдущий  камере а клапаны 7 препятствуют  возврату газов благодаря чему в камере 8 достигается максимальное давление.    В камере для обработки материалов 8 размещают обрабатываемый объект 9,например: в виде матрицы, заполненной сыпучим материалом,  на поверхности которого наносят слой 10  из водонаполненных взрывчатых веществ ВВВ. Возбужденная волна детонаций в  дисперсной среде   передается в слой 10 который обеспечивает бризантное воздействие на поверхности обрабатываемого материала  и длительность воздействия  высокого и сверхвысокого давления, что позволяет получить эффект жидкофазного спекания вещества матрицы. Через отверстие 11 сбрасывается давление и осуществляется продувка камер 2, 6, 8 и извлекаем обрабатываемый объект 9,   после чего процесс можно повторить.

Ил.-2; форм.-6п.

От Заявителей В.С.Бабаев

Формула изобретения.

1.  Способ обработки материалов,  включающий формирование  одной  и  более  рабочих  струй  и  ориентирование   их  на  поверхность  материала,  отличающийся  тем, что  структуру  рабочей  струй  формируют в виде  композитной  смеси,  через  которую  пропускают  электрический  импульс  заданными  характеристиками,  под  действием  этого  импульса  образуют   ударную волну  передают, её  энергию в дисперсную  среду, с помощу которой  формирующую  усилие  обработки  на  поверхности  материала.

2.  Способ  по  п. 1  отличающиеся  тем, что для  усилия  воздействия  сформированной  ударной  волны  на  обрабатываемый  материал передают  через  нанесенный  на  его  поверхность слой вещества.

3.  Способ  по  п. 1 отличающиеся тем, что структуру  рабочей  среды  формируют  из композитной  ионопроводящей  среды.

4.  Способ  по  п. 1  отличающиеся тем, что  слой вещества  выбирают  из  условий получения дополнительной энергии для обрабатываемой поверхности за счет увеличения времени воздействия ударной волны.

5.  Способ  по  п. 1 отличающиеся тем, что в качестве рабочей среды выбирают  вещества, которые после электротермического взрыва струй вступают    экзотермические реакций  и высвобождают  дополнительную энергию во фронте  ударной  волны, на поверхности  обрабатываемого  материала.

6. Способ  по  п. 1 отличающийся тем, что дополнительно  формируют рабочие  струи  перед  поверхностью  обрабатываемого  материала.

Заявители:                                                                              Апуховский А.И.

Воскресенский А.М.

Бабаев В.С.

Кисурин В.А.

198035                                                                                                                                             Р О С П А Т Е Н Т

Г.Санкт-Петербург                                                                                                ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

Ул.Двинская д.10 кв.50,                                                                    ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Бабаеву В.С.                                                                                                                  Л.М. СЕМЕНОВУ

Зам.зав.Отраслевым Отделом № 06

Вед. Гос. Патентному Эксперту

то     02.2010 г                                                                                                               Т.В.ИВАНЕНКО (063810)

Доверенность

Мы, патентообладатели: Апуховский Александр Иванович, Воскресенский Александр Михайлович, Бабаев Виктор Саломович, Кисурин Виктор Анатольевич, доверяем одному из заявителей, Бабаеву Виктору Саломовичу, ведение дел по подаче, переписке, по заявке на Способ обработки материалов  до конца экспертизы и получения патента.

А.И. Апуховский

А.М. Воскресенский

В.С.  Бабаев

В.А.  Кисурин

Доверенное лицо:                                            В.С.  Бабаев